Ref. Expte.Nº:

Obra:  Recambio de pisos, pintura exterior y revoques interiores.

Edificio Cs. Biológicas y S.AM.P.

Fac. Cs. Veterinarias

Lugar: Campus Universitario - TANDIL


M E M O R I A   D E S C R I P T I V A


1. El objeto de la presente Licitación es la pintura exterior, cambio de pisos existentes del pasillo central y reparación de muros interiores del Edificio de Instituto de Biología - Campus Universitario Tandil, comprendiendo la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.

2. El terreno en el cual se erigirá la obra es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el Campus Universitario - Paraje Arroyo Seco - Tandil

3. La Licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos englobados en el  punto 4.

4. Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

5.00 – PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO

      Se deberá hidrolavar el exterior del edificio (muros de ladrillo a la vista, viga de fundación, cargas, interior de los canalones de hormigón, interior de las torres tanques de fibrocemento y veredas perimetrales).

       Reparar los sectores de muros que se encuentren deteriorados (ladrillos  rotos o fisuras), como así también el hormigón a la vista.

       En el interior de las torres tanque, se deberá reparar  una de las vigas que  se encuentra con parte del hormigón saltado (en su lateral).  

       En los muros lisos exteriores, se deberá rasquetear toda la pintura despegada hasta lograr una superficie lisa, la cual deberá quedar apta, para la aplicación de la pintura para exterior.

        5.01.- Reparación e impermeabilización de canalones de hormigón.

             Se deberá limpiar el interior de los canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

       En las juntas de dilatación de los mismos, se aplicara, tanto en los laterales, como en el piso, producto sella juntas tipo Sika, para luego, sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

         Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o Polacrin.

        Limpiar y desobstruir la totalidad de las bajadas de desagües pluviales verticales.

5.02.- Reparación y pintura de la carpintería metálica:

     Se deberán reparar  todas las ventanas y puertas (de acceso, frente y contrafrente del  edificio),como así también las puertas de los gabinetes exteriores, que se encuentren deterioradas, ya sea desoldadas o comidas por el oxido, las mismas, luego de la reparación, deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

     Para luego aplicarle una mano de antioxido, y dos manos de esmalte sintético. 

         5.03.- Reparación y pintura de muros interiores:

       Se deberán picar los revoques interiores en los muros de la circulación, que se encuentren deteriorados (saltados por humedad), los mismos, serán repuestos nuevamente y tratados para poder ser pintados. 

                  El sector a intervenir, es de aprox. 22Mts. de longitud.   

5.04.- Pintura de la herrería, escalera y soporte de tanques de agua.   

                  Se deberá pintar la totalidad de la herrería de soporte de los tanques de fibrocemento y la escalera marinera. 

Dosificación y productos a utilizar.  

a) Mampostería de ladrillo a la vista: aplicar 2 (dos) manos de pintura protectora hidrorepelente para ladrillo visto. Polilak. Tipo Bricol.

b) Hormigón a la vista: (viga de fundación, canalones, tanques de    fibrocemento: aplicar 2 (dos) manos de látex para exterior ALBA o similar, color idem al existente.

c) Muros lisos exteriores:aplicar 2 (dos) manos de látex para exterior 

Alba o similar, color a definir.

d) Carpintería metálica: aplicar 1 (una) mano de anti-oxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético sinteplast o similar, color a definir por la inspección.

e) Herrería (escalera, perfileria y pasarela de circulación en torre tanque): aplicar 1 mano de anti-oxido y 2 manos de esmalte sintético.

f) Mampostería de interiores: aplicar 2 (dos) manos de látex para interior mate Alba o similar, color a definir por la inspección. 

g) Cargas en cubierta: aplicar 2 (dos) manos de membrana liquida.

6.00.- CAMBIO DE  PISO EXISTENTE

       6.01. Trabajos preparatorios:

Se deberá desmontar el  piso de cerámico existente y  los zócalos en el sector de circulación (indicado en plano),el local contiguo al acceso no posee piso cerámico.

       6.02. Preparación de la carpeta: 

Según lo indique la Inspección, deberá repararse la carpeta existente o realizar la carpeta impermeable nueva con espesor mínima de 2,5 cm.

6.02.01Reparación de la carpeta:

En los casos que se indique, de acuerdo a lo observado luego del retiro del piso, se deberá reparar la carpeta existente, con mortero de cemento y aditivo tipo Tacurú o similar, debiendo quedar la superficie totalmente lisa, para la colocación del piso cerámico.

Se deberá cotizar el costo por metro cuadrado de la reparación de la carpeta existente.

6.02.02.Carpeta:

En los casos que corresponda, según lo indicada por la Inspección se deberá realizar la carpeta impermeable nueva, previo retiro de la totalidad de la existente

Previo a la colocación del piso, se deberá ejecutar una carpeta base impermeable. El espesor mínimo será de 2.5 cm. y el mortero será 1:3.  Se realizarán sobre la totalidad de los contrapisos interiores, los que se deberán encontrar perfectamente secos.  La superficie deberá quedar uniforme, lisa y nivelada, de manera de permitir el pegado de los pisos.  Contra los muros, se dejará junta de dilatación de 5 mm.

Se deberá cotizar la totalidad de la construcción de la carpeta impermeable, debiendo figurar el costo por metro cuadrado.

      
6.03.Pisos:

Los pisos serán tipo cerámico de 30 cm por 30 cm.

Estos pisos se colocarán en los sectores, según el plano de detalle y las medidas deberán verificarse en Obra.(aprox.86 m2).

La colocación partirá desde el acceso al edificio y se colocará a junta recta, con juntas de dilatación (juntas entre cerámicos de 2mm.).  La mezcla de asiento será pegamento KLAUKOL o similar. Después de veinticuatro (24) horas se tomarán las juntas con pastina color similar al cerámico.

No se admitirán desniveles, fallas de alineación de trabas, ni la recolocación de la pastina.

El Contratista deberá reejecutar todos los sectores defectuosos, tanto en la carpeta como en el solado terminado según lo indique la Inspección de Obra.

Se deberá colocar zócalo cerámico de altura 10 cm. en la totalidad del pasillo coincidente con la línea del cerámico del piso.

Se deberá colocar juntas de dilatación el todo el encuentro con los muros y cada 6,00 mts. aproximadamente,según plano. Las mismas deberán sellarse con sellador especial (masilla elástica Sllaflex o similar ) para juntas de dilatación, color gris, debiendo quedar totalmente prolijo y sin restos de pegamento.

7.00. PRESENTACION DE MUESTRAS:

El Contratista deberá presentar antes de la ejecución de cualquier trabajo muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por la Inspección.

8.00.- LIMPIEZA DE OBRA:

       8.01.01.Durante la Ejecución:

La limpieza deberá ser ejecutada en forma permanente y diaria por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.

Todo material retirado, salvo los cerámicos que deberán ser entregado a la inspección de Obra, deberán retirase del predio del Campus Universitario.

        8.02.02 Entrega de Obra:

Para la entrega de la obra, el Contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados.  Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la Inspección.

9.00.- SISTEMA DE CONTRATACION:

La presente obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado y el Presupuesto se presentará según formulario adjunto, debiendo cotizarse por unidad de medida (m2.) cada item, debiendo cotizarse la totalidad de la construcción de la carpeta impermeable y solo por metro cuadrado la reparación de la carpeta existente, pudiendo la Universidad, de acuerdo a lo observado luego del retiro de piso existente, realizar una economía de obra.

10.00.- VISITA A OBRA:

Se realizará una visita a obra obligatoria de todos los oferentes antes de la licitación, el día 13 De Diciembre de 2016 a las 11:00 horas, siendo este requisito indispensable para la aceptación de la oferta. Se  extenderá un certificado de asistencia a obra que deberá ser presentado con la documentación en el sobre de la licitación.

11.00.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 275.000 (doscientos setenta y cinco mil).- 

12.00.- PLAZO DE EJECUCION: 60 ( sesenta ) días corridos.

